**Средство для удаления краски с кожи Leather Prep** от LeTech относится к профессиональным материалам, работа с ним в полном объеме, требует соблюдения определенной технологии нанесения, а также понимания свойства данного продукта.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Процесс окраски кожи состоит из нескольких важных этапов, которые нужно тщательно соблюдать для получения качественного результата.

Окрашиваемая поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи и посторонних включений, профессиональным составом для чистки кожи Leather Ultimate Cleaner. В случае наличия глубоких загрязнений в коже, таких как жир или масла необходимо предварительно вытянуть их из кожи используя средство для удаления жира с кожи Leather Degreaser. При наличии повреждений и нарушении лакокрасочного покрытия кожи, необходимо предварительно удалить непрочно держащееся старое покрытие специальным растворителем Solvent Cleaner или Leather Prep.

После тщательной очистки и подготовки кожи, ее необходимо очистить и обезжирить используя **спиртовой очиститель для кожиLeather Alcohol Cleaner**и нанести на поверхность Грунт для кожи Leather Primer c добавлением **закрепителя для полиуретановых поверхностей Cross Linker X**5-10%  от общего объема продукта.

**НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ**

Тщательно взболтайте краску перед нанесением. С целью получения поверхности с наивысшими декоративными свойствами рекомендуется наносить краску равномерными тонкими слоями методом распыления.

Пневматическое распыление через аэрограф или краскопульт. Допускается разбавление краски дистиллированной водой. Диаметр сопла: 0.5 - 1.2 мм. Давление: 1.1 - 8 бар в зависимости от модели аэрографа и краскопульта. Сжатый воздух должен быть очищен от воды и масла. Краска, перед нанесением должна быть тщательно перемешана и пропущена через фильтр 190 микрон.

**Нанесение губкой, кистью, или валиком.** Оптимальная вязкость краски, допускает нанесение вручную для рисования на коже, подкраски незначительных, точечных повреждений кожи, создания базового слоя.

**НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ**

После покраски кожи рекомендуется защитить поверхность **защитным лаком для кожи LeTech Leather Top Coat**c добавлением**закрепителя для полиуретановых поверхностей Cross Linker X** 5-10% от общего объема продукта.

**Защитные лаки для кожи Leather Top Coat,** усиливают устойчивость покрытия к истиранию и эксплуатационным нагрузкам. Так же с их помощью, можно придать окрашенной поверхности кожи матовый, полуматовый или глянцевый эффект.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

После нанесения всех покрытий, промойте используемые инструмент водой, при необходимости используйте **растворитель для краски LeTech Leather Prep.**