JETA SAFETY JSG-9901 Aurora Basic – легкие универсальные очки из поликарбоната с панорамным защитным стеклом и сверхтвердым покрытием против царапин. Оснащены удобным механизмом регулировки дужек. Очки предназначены для защиты глаз спереди, сверху и по бокам от механических воздействий, абразивов и УФ-излучения.

Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ. К особенностям модели относятся боковая и надбровная защита. Литая конструкция минимизирует вероятность поломки. Защитные свойства 1FT: 1 – оптический класс, F – низкоэнергетический удар (45 м/c), Т – механическая защита при экстремальных температурах.

Сферы применения: шлифование, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

Двустороннее особо твердое и при этом несмываемое покрытие устойчиво к царапинам стальной ватой, воздействию химикатов и растворителей, интенсивному влиянию абразивов и многократной чистке.

| Состав | 100% поликарбонат |
| --- | --- |
| Цвет линзы | Прозрачный (2C-1,2) |
| Толщина линзы | 2 мм |
| Оптический класс | 1 |
| Покрытие | Несмываемое сверхтвердое покрытие от царапин |
| Защита | От механических воздействий и ультрафиолетовых лучей |
| Рабочая температура | от -20°C до +55°C |
| Носовой упор | Литой |
| Светопропускание | 91% |
| Заушники | Мягкие, регулируемые |
| Вес | 34,6 г |