# U-SEAL 207 PLUS

Однокомпонентный, полиуретановый, не содержащий растворителя высокопрочный клей для вклеивания стекол

Описание продукта:

Однокомпонентный, быстросохнущий, эластичный, не дающий усадки, полиуретановый клей для вклейки стекол, отверждение под воздействием влажности (алкоксидный способ). Не содержит растворитель. Без запаха.

Основные характеристики и преимущества:

- однокомпонентный, полиуретановый

- не содержит растворитель, без запаха

- годен для нанесения при низких температурах

- не дает усадки

- легко выравнивается

- стойкость к погодным условиям и старению

- эксплуатация отремонтированного т/с возможна через 3 часа (23ºС, 50% о. в.)

- вес стекла не более 35 кг

Характеристики продукта:

| Химическая основа | полиуретан |
| --- | --- |
| Механизм отвердения | Влажность |
| Вес | 1,35 ± гр/сс |
| Время схватывания при 23 о С и 50 % о.в. | 25 - 30 минут |
| Высыхание при 23 о С и 50 % о.в. | > 3 мм/24ч |
| Твердость по Шору А (DIN 53505) | 55 |
| Сопротивление растяжению (DIN 53504) | 2,0 н/мм2 |
| Растяжение до разрыва (DIN 53504) | 400% |
| Температура применения | +5°C to +35°C |
| Устойчивость к температуре | - 40°C / + 80°C кратковременно до 120ºС |

Применение:

*U-Seal 207+* Однокомпонентный клей применяется для структурного соединения частей подверженных высоким динамическим нагрузкам. Идеально подходит для вклеивания лобовых и боковых стекол легкового и коммерческого автотранспорта. Рекомендуется использовать U-Cleaner и U-PRIMER 130 для очистки и подготовки поверхности. Продукт сертифицирован по *Federal Motor Vehicle Safety Standards* и *N.P.T laboratory and Crash Test Data*

Инструкции:

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать остатков грязи и жира. Стекло, металл и другие непористые поверхности специально грунтовать не надо, их нужно протереть растворителем. Сборные панели необходимо подвергать пескоструйной обработке или обрабатывать абразивным инструментом, а также очистить от грязи.

Цвет-Упаковка:

Стандартные цвета							черный

Ал. картриджи 300 мл							12 картриджей в коробке

Пакеты-катриджи 600	мл						20 картриджей в коробке

Пакеты-катриджи 400мл						12 картриджей в коробке

Бочка 24 кг								(по заказу)

Бочка 240 кг

Хранение:

Продукт хранится в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 5°- 25°C в сухом прохладном месте. Температура хранения не выше 25°C. Хранить вдали от источников тепла.

Общая информация:

Информация, содержащаяся на данном листе, необходима для правильного применения продукта. Тем не менее, успех применения зависит от многих факторов. Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта. Если есть сомнения в применении данного продукта, необходимо провести предварительные тесты. "N.P.T." оставляет за собой право изменять и модернизировать информацию, содержащуюся в данной инструкции без предварительного предупреждения.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта.

#### N. P. T.  Srl

##### New Polyurethane Technologies

Via Einstein, 8

40050 Monteveglio  (Bo) – ITALY