Характеристика грунтов – новинок SPECTRAL

- Under 325-00 – это грунт, работающий только в режиме М/М. Единственный грунт, который применяется с отвердителем 6115, чуть более глянцевая и гладкая поверхность по сравнению с 325, что положительно сказывается на конечном результате (блеске лака, структуры поверхности базы). Есть адгезия к катафорезу. Сушка чуть дольше, чем у 325. По основным свойствам сравним со Standox NON STOP.

- Under 355-00 – толстослойный наполнитель. Отличия от 355 – комфортная для нанесения вязкость даже без разбавителя, короткая выдержка между слоями, глянцевая поверхность, позволяющая визуализировать дефекты, толщина слоя в 1,5 раза больше (около 100 микрон/слой), очень мягкая обработка, большая эластичность, но более длинная сушка. Выпускается в Р1, Р3, Р5, что очень важно, имеет адгезию к катафорезу.

- Under 365 – 00 – универсальный грунт. Отличия от 365 - комфортная для нанесения вязкость даже без разбавителя, не склонен к подтекам, короткая выдержка между слоями, глянцевая поверхность, позволяющая визуализировать дефекты, слой толще, менее агрессивен к основанию (не оконтуривает места прошлифовок), более пластичен (меньше сколов), мягко шлифуется, не создает «наклеп» на абразиве во время шлифовки (как в случае с 365). То есть грунт стал действительно универсальным. Положительные изменения в обеих версиях.

- RACE – 00 – наполнитель с быстрой воздушной сушкой. Пока нет аналогов на российском рынке. Не критичен к температуре помещения, влажности, наносится из дюзы 1,4 - 1,6, короткая выдержка, не агрессивен к основанию. Время сушки сознательно занижено производителем (20 минут/2 слоя при 20 град), за это время не высыхает. Инновационная позиция, требующая больше информации для потребителя.

Резюмируя: все новинки сделаны на более качественной смоле, грунты стали толще, более глянцевые, легко шлифуемые. Время сушки стало больше, но по свойствам стали похожи на многие премиальные продукты.