ProColorEast

80331101 |1001|1301|1401

FONDO 2K_ BAGNATO | BAGNATO

2K FILLER WET | WET

2004/42/IIB (c) (540) 540

|  | ## 80331101 GRIGIO GREY ¦ СЕРЫЙ ## 80331001 BIANCO WHITE ¦ БЕЛЫЙ ## 80331301 NERO BLACK ¦ ЧЁРНЫЙ ## 80331401 INCOLORE COLORLESS ¦ БЕСЦВЕТНЫЙ |
| --- | --- |

|  | PREPARAZIONE Preparation ¦ Приготовление |  | ISOLANTE Insulating ¦Изолирующий | BAGNATO-BAGNATO Wet-Wet ¦ Мокорый по мокрому |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # RAPPORTO MISCELA ## Mixing ratio ¦ Соотношение смешивания |  | 100 : 40 VOL 100 : 33 VOL | 100 : 40 VOL 100 : 33 VOL |
|  | # PRODOTTO ## Product ¦ Продукт | 8033 | 100 VOL | 100 VOL |
|  | # CATALIZZATORE ## Hardener ¦ Отвердитель | 801525-- —MAXY SOLID 8215250- UHS | 40 VOL 33 VOL | 40 VOL 33 VOL |
|  | # DILUENTE ## Thinner ¦ Разбавитель | 815250-- STANDARD 810200-- FAST 825300-- SLOW | 40 VOL 50 VOL | 40 VOL 50 VOL |

| PRODOTTO PRODUCT ¦ ПРОДУКТ | CATALISI CATALYSIS ¦ ОТВЕРДИТЕЛЬ |  | DILUIZIONE DILUTION ¦ РАЗБАВИТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80331101 ¦GT00¦GT11¦GT22 993.MS-- 8215250 8152500 075.0020 (With 993.MS--) (With 8215250) |  |  |  |  |
| 50 g | 15 g | 12,5 g | 15 g | 20 g |
| 100 g | 30 g | 25 g | 30 g | 40 g |
| 150 g | 45 g | 37,5 g | 45 g | 60 g |
| 200 g | 60 g | 50 g | 60 g | 80 g |
| 250 g | 75 g | 62,5 g | 75 g | 100 g |
| 300 g | 90 g | 75 g | 90 g | 120 g |
| 350 g | 105 g | 87,5 g | 105 g | 140 g |
| 400 g | 120 g | 100 g | 120 g | 160 g |
| 450 g | 135 g | 112,5 g | 135 g | 180 g |
| 500 g | 150 g | 125 g | 150 g | 200 g |
| 600 g | 180 g | 150 g | 180 g | 240 g |
| 700 g | 210 g | 175 g | 210 g | 280 g |
| 800 g | 240 g | 200 g | 240 g | 320 g |
| 900 g | 270 g | 225 g | 270 g | 360 g |
| 1000 g | 300 g | 250 g | 300 g | 400 g |

)

I dati si riferiscono all’applicazione Standard| Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному способу нанесения

|  | APPLICAZIONE Application ¦ Приготовление | ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующий | BAGNATO-BAGNATO Wet-Wet ¦ Мокрый по мокрому |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # POT ## Pot life (20° C) ¦ Период использования продукта после добавления отвердителя | 2 h | 2 h |
|  | # VISCOSITÀ APPLICAZIONE ## Application viscosity ¦ Вязкость при нанесении | 16” ±1’’ DIN/4 | 16” ± 1’’ DIN/4 |
|  | # REGOLAZIONE DELLA PISTOLA ## Airbrush adjustament ¦ Настройка краскопульта | 2 Giri ¦Turns ¦Оборота | 2 Giri ¦Turns ¦Оборота |
|  | # UGELLO ## Nozzle ¦ Сопло | 1,2-1,3 | 1,2-1,3 |
|  | # PRESSIONE ARIA ## Air Pressure ¦ Давление воздуха | 1,8-2,2 HVLP - RP | 1,8-2,2 HVLP - RP |
|  | # NUMERO MANI ## Number of coats ¦ Количество слоёв | 2 | 2 |
|  | # INTERVALLO TRA LE MANI ## Time interval between coats ¦ ## Интервал между слоями | 5’-10’ | 5’-10’ |

|  | ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield¦Сушка и расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # APPASSIMENTO ## Flash time ¦ Выдержка | - | - |
|  | # FUORI POLVERE ## Dry dust free ¦ Без пыли | 10’ | 10’ |
|  | # PRONTO AL MONTAGGIO ## Ready to use¦ Готово к установке | - | - |
|  | # ESSICCAZIONE COMPLETA ## Through drying ¦ Полная сушка | 20 °C: 2h 60 °C: 15’ Effettivi ¦ Actual Time ¦ Эффективное время | - |
|  | # IR – ONDE MEDIE ## IR – Medium Waves¦ ИК сушка – средние волны # IR – IRRADIANTI A GAS ## IR – Gas-fired radiant heaters ¦ ИК сушка – газ | 10’ 5’ | - |
|  | # SPESSORE FILM SECCO ## Dry film thickness ¦ Толщина сухой плёнки | 30-40µ | 30-40µ |
|  | # RESA RFU –M² / KG x 1 µ ## Yield RFU ¦ Расход готового к использованию продукта | 450 | 450 |

|  | CARTEGGIATURA Sanding ¦ Шлифование | ISOLANTE Insulating ¦ Изолирующий | BAGNATO-BAGNATO Wet-Wet ¦ Мокрый по мокрому |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # ROTO ORBITALE SECCO ## Roto-orbital dry sanding ¦ Орбитальная шлифмашина по сухому | P500-P600 | - |
|  | # ROTO ORBITALE BAGNATO ## Roto-orbital wet sanding ¦ Орбитальная шлифмашина по мокрому | - | - |
|  | # CART MANUALE BAGNATO ## Manual sanding on wet ¦ Ручное шлифование по мокрому | - | - |
|  | # CART MANUALE SECCO ## Dry manual sanding ¦ Ручное шлифование по сухому | P600 – P800 | - |
|  | # SOVRAVERNICIABILE Overcoatable¦ Возможность нанесния следующего слоя покрытия | 20°C: 2h 60°C: 15’-20’ | 20’ |

## PRODOTTI COMPLEMENTARI

## | Complementary products | Дополнительные продукты

|  |  | CATALIZZATORE Hardener ¦ Отвердитель |  | # DILUENTE Thinner ¦ Разбавитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 801525-- | ## Standard Maxi solid |  |  |
|  | ## 8215250- | ## Standard UHS |  |  |
|  | ## 821020-- | ## Rapido¦ Fast¦Быстрый |  |  |
|  | ## 815250-- |  | ## Standard |  |
|  | ## 810200-- |  | ## Rapido ¦ Fast¦Быстрый < 15°C |  |
|  | ## 825300-- |  | ## Lento ¦Slow ¦Медленный > 25°C |  |

| ARIA Air ¦ Воздух |  |  |  |  |  | FORNO Oven ¦ Камера для сушки |  | ИК сушка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAGNATO SU BAGNATO Wet-Wet ¦ Humide-Humide ¦Húmedo-Húmedo ¦ Nass-Nass | 12°C/18°C |  | 18°C/25°C |  | 25°C/35°C | 40°C | 60°C | 10’ – 15’ I.R. | 5’ – 10’ I.R./GAS |
|  | 821020-- | 801525-- | 801525-- | 801525-- |  |  |  |  |  |
| ISOLANTE Insulating ¦ Isolant ¦ Aislante ¦ Isolierend | 821020-- | 801525-- | 801525-- | 801525-- |  | 801525-- | 801525-- | 801525-- |  |

MOLTO MOLTO CONSIGLIATO    | Very Suggested |Очень рекомендуемо

CONSIGLIATO                          | Suggested | Рекомендуемо

APPLICABILE                            | Applicable | Нанесение возможно

|  | CONSERVABILITA’ Storing ¦ Срок хранения |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## CONSERVABILITA’ ## Storing ¦ Срок хранения | ## 24 Mesi ¦ Months ¦ Месяцев ## 5 < °C < 35 |

ProColorEast

80331101 | 1001 | 1301 | 1401

FONDO 2K_ BAGNATO | BAGNATO

2K FILLER WET | WET

2004/42/IIB (c) (540) 540

ОПИСАНИЕ

Акриловый грунт «мокрый по мокрому». Может быть использован, как изолирующий грунт, так и как порозаполняющий грунт. Продукт возможно наносить прямо на катафорез, даже без шлифования.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

80331101     СЕРЫЙ

80331001     БЕЛЫЙ

80331301     ЧЁРНЫЙ

80331401     БЕСЦВЕТНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Скорость – возможно последующее нанесении эмали на грунт уже через 20 минут с возможность шлифования мелких недочётов (неровностей).

- Прямое нанесение на катафорез, даже без его шлифования.

- Вертикальность – продукт лёгкий в нанесении, вероятность потеков минимальна.

- Отличный порозаполняющий эффект – продукт обладает уровнем заполнения на уровне с изолирующими грунтами.

- Отличный финальный эстетический вид полной системы покрытия – эмаль, как на основе воды, так и на основе сольвента (растовритель), нанесенная на грунт, как в версии мокрый по мокрому, так и в изолирующей версии  получает зеркальный, полный, блестящий, растянутый финальный эффект. Отсутствуют втягивания, а места, где ранее была нанесена шпатлевка, незаметны.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

При использовании продукта в версии мокрый по мокрому рекомендуется нанесение грунта в 2 слоя с выдержкой между ними в 5 минут при 20°C. После нанесения последнего слоя, примерно, через 20 минут при 20°C рекомендуется нанесение эмали. Грунт прекрасно взаимодействует с эмалями, как на основе воды, так и на основе сольвента (растовритель). В случае появления каких-то неровностей грунт может быть зашлифован зерном P1000 уже после 20 минут при 20°C после нанесения финального слоя.

ИЗОЛЯТОР

При использовании продукта, в изолирующей версии грунт можно шлифовать зерном P800 после 2 часов при 20°C или после 15 минут при 60°C после нанесения финального слоя.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки или нитро-разбавитель

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE                                                                                                                                                   The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients.  The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.