Дата обновления:

05/2023

Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак с высоким содержание сухого остатка

Основные характеристики:

- Прост в применении

- Возможно нанесение в один подход

- Отличный глянец и растекаемость

- Повышенная износостойкость

- Превосходная защита от УФ излучения

Подложка: водные эмали, эмали на основе органических растворителей, возможно нанесение на ABS пластик

| СМЕШИВАНИЕ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отвердитель | 2К UHS Отвердители (быстрый, стандартный, медленный) |
|  | Разбавитель | Универсальный разбавитель (быстрый, стандартный, медленный) |
|  | Соотношение смешивания | 100:50:5 объем |
|  |  | 100:50:5 вес |
|  | Жизнеспособность при 20 С0 | 2 часа |
|  | Вязкость при нанесении при 20 С0 | 18” ± 2’’ DIN/4 |

| НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подача продукта | 2 оборота |
|  | Дюза | RP, 1,2 – 1,3 мм |
|  | Давление воздуха | 2 Бар |

| НАНЕСЕНИЕ И СУШКА: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во слоёв | ½ + 1 |
|  | Межслойная выдержка при 20 С0 | 5 - 10 минут |
|  | Интервал перед камерной сушкой при 20 С0 | 5 - 10 минут |
|  | Толщина сухой плёнки | 60 мкм |
|  | От пыли | 20 минут |
|  | Воздушная сушка 20 С0 | 24 часа |
|  | Печная сушка 60 С0 | 30 мин. |
|  | ИК сушка | 10 – 15 мин. – средние волны |
|  |  | 5 – 10 мин. – короткие волны |
|  | Монтажная прочность | 12 часов |

| ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Можно наносить повторно в течение 24 часов без промежуточного шлифования - Следует учитывать тот факт, что для нагрева комбинированных окрасочно-сушильных камер требуется дополнительное время - Полная полимеризация покрытия достигается при сушке 20 С0 в течение 7 дней |  |  |
|  | Полировка | 16 ч. |
|  |  | 30 мин. |

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Теоретический расход 1 кг смеси при толщине 60 мкм | 9,4 м2 |
|  | Срок хранения ( 5 С0 – 35 С0 ) | 24 месяца |
| Содержание нелетучих компонентов: |  | 55,7% |
| Содержание органических растворителей (VOC): |  | 443 гр./литр |
| Удельный вес: |  | 1,00 гр./см. куб. |

| ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1,0 литр | 80055501 | 2К UHS Прозрачный лак 555 ЛЮКС |
| 5,0 литров | 80055505 |  |
| 0,5 литров | 82152505 | 2К UHS Отвердитель 15 25, стандартный |
| 2,5 литра | 82152525 |  |
| 0,5 литров | 82102005 | 2К UHS Отвердитель 10 20, быстрый |
| 2,5 литра | 82102025 |  |
| 0,5 литров | 82102005 | 2К UHS Отвердитель 25 30, медленный |
| 2,5 литра | 82102025 |  |
| 1,0 литр | 81525001 | Универсальный разбавитель 10 20, быстрый |
| 5,0 литров | 81525005 |  |
| 1,0 литр | 81020001 | Универсальный разбавитель 15 25, стандартный |
| 5,0 литров | 81020005 |  |
| 1,0 литр | 82530001 | Универсальный разбавитель 25 30, медленный |
| 5,0 литров | 82530005 |  |

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.