[image: image1.png]


[image: image2.png]


      ФИЛЬТРСЕРВИС  РУС
[image: image3.png]


                                                         Общество с Ограниченной Ответственностью                  
                                                                                  141406, МО,г. Химки, ул. Библиотечная д.4/1

                                                                                  ИНН/КПП: 5047061625/504701001             

                                                                                   тел. (495) 989-63-12,  (925) 514-55-56. 
                                                                                   E-mail: info@rosfilter.ru  
                                                                                        www.rosfilter.ru         
                                                                        
Фильтр потолочный RF-600G F-5 
Россия

Полиэфирный фильтрующий материал с поверхностной плотностью 600 г/м2 со специальной адгезионной пропиткой по всей структуре полотна с нанесением армирующей сетки с одной стороны.  

	Класс очистки ISO 16890
	ISO eMP 10 (M5)

	Класс горючести DIN 53438
	F3/K3 // F1/K1

	Размер частиц для фильтрации
	0,3 - 1,0 мкм

	Эффективность по контрольным аэрозолям
	DENS, KCI

	Начальный перепад давления
	33 Па

	Предельный перепад давления
	450 Па

	Вес (поверхностная плотность)
	600 г/м²

	Толщина
	22 ± 2 мм

	Состав
	100% полиэфир

	Пиковая температура
	120° C


