|  |  |  |  |  | Лак HiQ MASTER PRO TC-2200 Версия 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Краткая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HiQ MASTER PRO TC-2200 – удобный в использовании, универсальный акрил-уретановый лак, подходящий для всех видов ремонта. Лак TC-2200 образует превосходное покрытие, обладает великолепными гидрофильными свойствами и заполняющими способностями. Лак HiQ MASTER PRO TC-2200 обеспечивает покрытие отличного качества с устойчивым высоким блеском, подходит для точечного, панельного и полного ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Подходящие подложки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовое покрытие HiQ Заводские покрытия Ремонтные покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хранение |  |  |  |  |  |  |
| Лак HiQ Master Pro TC-2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отвердитель CCH-200 (CCH-230, 250) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разбавитель: не используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

■  Вязкость при смешивании

Вязкость (А+В)  12-14 секунд при 25°С, воронка Форда №4

■  Время жизни

2 часа при 25°С после смешивания (отвердитель CCH-200)

■ Отвердитель

| Температура | 5-15°С | 10-25⁰С | 20-35⁰С | 30⁰С или выше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точечный ремонт | CCH-250 | CCH-200 | CCH-230 | CCH-230 |
| Ремонт 1-2 панелей | CCH-250 | CCH-200 | CCH-230 | ССН-230 |
| 4 панели и более | CCH-250 | CCH-200 | ССН-230 | CCH-230 |

|  |  | Лак HiQ MASTER PRO TC-2200 Версия 1.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ |  |  |  |  |
| ■ Использование |  |  |  |  |
| Подготовка поверхности |  |  | Лак наносится после нанесения базового покрытия и удаления пыли. |  |
| Соотношение и смешивание |  |  | Название продукта | Пропорции смешивания |
|  |  |  |  | Объем |
|  |  |  | Лак HiQ Master Pro TC-2200 | 2 |
|  |  |  | Отвердитель CCH-200 (CCH-230, 250) | 1 |
|  |  |  | Разбавитель: | 0 |
|  |  |  | 2,0-3,0 бар (верхняя подачa) 2-3 слоя. Наносить с расстояния 20-25 см от поверхности. Дюза: 1,2 мм - 1,6 мм, толщина сухой пленки 40-60 µm |  |
|  |  |  | 3,0 – 4,0 бар (нижняя подача) 2-3 слоя. Наносить с расстояния 20-25 см от поверхности. Дюза: 1,4 мм - 1,8 мм, толщина сухой пленки 40-60 µm |  |
|  | HVLP HVLP |  | 0,6-0,7 бар (на выходе) 2-3 слоя. Наносить с расстояния 20-25 см от поверхности. Дюза: 1,3 мм -1,5 мм, толщина сухой пленки 40-60 µm |  |
|  |  |  | Межслойная сушка: 10 мин. Перед ускоренной сушкой: 10 мин. |  |
| Защитные средства |  |  | Использовать средства защиты органов дыхания для защиты от пыли аэрозолей. |  |

■ Сушка

|  | Температура | Время | Температура | Время | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От пыли | 25°С | 10 мин |  |  |  |  |
| Монтажная прочность | 25°С | 10 ч | 60°С | 30 мин |  |  |
| До полировки | 25°С | 10 ч | 60°С | 30 мин |  |

|  | Лак HiQ MASTER PRO TC-2200 Версия 1.0 |
| --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |

■ Перекрашивание

1) Время перекрашивания:  24 ч. при комнатной температуре после сушки

2) Перед перекрашиванием отполируйте и удалите пыль, используя DR-180.

Сухая полировка	Полировка по-мокрому

P800	P400-P500

■  Переход

Продукт: DR-500

Давление: 2 бар

Кол-во слоев: 1-2

Метод применения:

1) Нанесите лак согласно инструкции.

2) При нанесении 2 слоя, область нанесения должна быть шире.

3) Разбавьте основу  c DR-500 в пропорции 1:1 и сразу же начинайте нанесение.

4) Выполните равномерный переход от предыдущего слоя при помощи DR-500.

■  VOC

Менее 450 гр/л

■ Примечания

1.Перед применением выдержать все компоненты продукта при комнатной температуре 22-25°C

2. Тщательно удалить влагу с окрасочного  оборудования перед использованием, сразу после

нанесения очистить краскопульт от возможных остатков лака.

3. Закрывать тару с материалом  после использования.  Хранить вдали от прямых солнечных лучей и   влаги.

■ Здоровье и безопасность

1. Тщательно изучите Паспорт Безопасности и рекомендации с этикетки банки перед  использованием продукта.

2. Материал применять только в хорошо проветриваемом помещении.

3. При работе с материалом и  компонентами  надевать средства индивидуальной защиты: защитные очки, защитная маска с противоаэрозольными фильтрами, комбинезон и латексные или нитриловые перчатки.

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих  материалов  в  комбинации  с  любыми  другими  материалам и  или  при их  применении в  других процессах. Производитель не несёт ответственность за прямой или косвенный ущерб, ставший результатом применения данного продукта. Потребитель сам несёт ответственность за подбор материалов для конкретного применения и метода их использования.